|  | Общество с ограниченной ответственностью ТК «Гиртаб» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юр. адрес: РФ, 614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова, д. 12 а Адрес для корреспонденции: РФ, 614112, г. Пермь, а/я 2 |  |
|  | ИНН/КПП 5907026240 / 590701001, ОГРН 1165958069254 |  |
|  | Телефоны: +7 (342) 247 72 66; +7 (342) 271 30 88 |  |
|  | Телефон бесплатной линии: +7 (800) 775 52 39 |  |
| Технико-комерческое предложение Теплоизоляционные огнеупорные материалы |  |  |
| ООО ТК «Гиртаб» - отечественный производитель теплоизоляционных огнеупорных высокотемпературных материалов. С 2011 года предприятие специализируется на производстве высокотемпературной без асбестовой керамо-волокнистой теплоизоляции муллитокремнеземистого состава, работающей в температурных режимах до 1600°С. Основная задача, которую выполняют огнеупорные и теплоизоляционные материалы в промышленной теплоэнергетике – это сохранение тепла и поддержание температуры на требуемом технологическом уровне. |  |  |
| В настоящий момент мы готовы предложить вам линейку современных высокотемпературных теплоизоляционных материалов с рабочей температурой 1300ºС -1600ºС: |  |  |
| - Плита марки ЭКО ПКВТ GIRT огнеупорная теплоизоляционная - Плита марки ЭКО ПКВТ GIRT армированная прутом из жаропрочной стали 12Х18Н10 - Плита марки ЭКО ПКВТ DS GIRT огнеупорная теплоизоляционная - Плита шамотно-волокнистая ШВП-350, -450, -500, -550 - Блок марки GIRT-1300 огнеупорный теплоизоляционный в комплекте с анкерными креплениями - Изделия формованные марки «МКОФИ-GIRT» огнеупорные теплоизоляционные |  | - Мат-одеяло марки МТПКВ огнеупорный теплоизоляционный изнатурального волокна - Вата муллитокремнеземистая марки МКРР-130, МКРВ-200, МКРХ-150, МКРВХ-250 - Клей марки Анкер-1600 огнеупорный высокотемпературный - Пропитывающий состав марки WASPER 12b огнеупорный высокотемпературный - Раствор для кладки Мертель марки МШ-28, МШ-31, МШ-36, МШ-39 |

| 1. Плита огнеупорная теплоизоляционная марки ЭКО ПКВТ GIRT ТУ 1593-003-38891912-2014 |  |
| --- | --- |
|  | Сфера применения: - используется в качестве огнеупорной теплоизоляции рабочего слоя футеровок стен и подвесных сводов; - в качестве компенсационных прокладок в газоотражательных печах, термических печах, металлургической, газовой, нефтяной, химической и др. отраслях с рабочей температурой до 1600°С; - для изоляции термических и нагревательных печей, свода не экранированных поверхностей, опускаемых труб, камер экрана, экономайзера и др.; - широкое применение в бытовых условиях. Плиты марки ЭКО ПКВТ GIRT подразделяются по температуре применения, плотности и дополняются цифрами обозначающими температуру применения и кажущуюся плотность. В зависимости от области применения плита огнеупорная высокотемпературная марки ЭКО ПКВТ GIRT имеет: - температуру применения 1300°С - кажущуюся плотность 300 кг/м3 - длину 1200 мм - ширину 1000 мм - толщину 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 мм Легко обрабатываются механическим способом. По согласованию с заказчиком возможно производство плит дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |
| 2. Плита огнеупорная теплоизоляционная марки ЭКО ПКВТ DS GIRT ТУ 1593-003-38891912-2014 |  |
|  | Сфера применения: - используется в качестве огнеупорной теплоизоляции рабочего слоя футеровок стен и подвесных сводов; - в качестве компенсационных прокладок в газоотражательных печах, термических печах, металлургической, газовой, нефтяной, химической и др. отраслях с рабочей температурой до 1600°С; - для изоляции термических и нагревательных печей, свода не экранированных поверхностей, опускаемых труб, камер экрана, экономайзера и др.; - широкое применение в бытовых условиях. Плиты марки ЭКО ПКВТ DS GIRT подразделяются по температуре применения, плотности и дополняются цифрами обозначающими температуру применения и кажущуюся плотность. В зависимости от области применения плита огнеупорная высокотемпературная марки ЭКО ПКВТ DS GIRT имеет: - температуру применения 1430°С - кажущуюся плотность 500 кг/м3/300 кг/м3 а) первый рабочий слой 400 кг/м3 - 500 кг/м3 б) второй рабочий слой 300 кг/м3 - 350 кг/м3 - длину 1200 мм - ширину 1000 мм - толщину 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм Легко обрабатываются механическим способом. По согласованию с заказчиком возможно производство плит дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |
| 3. Плита огнеупорная теплоизоляционная армированная марки ЭКО ПКВТ GIRT ТУ 1593-003-38891912-2014, изм.1 |  |
|  | Сфера применения: - используетсяв качестве огнеупорной теплоизоляции рабочего слоя футеровок стен и подвесных сводов; - в газоотражательных печах, термических печах, металлургической, газовой, нефтяной, химической и др. отраслях с рабочей температурой до 1600°С; - для изоляции термических и нагревательных печей, свода не экранированных поверхностей, и др.; - широкое применение в бытовых условиях. Преимущества: - увеличенная прочность плиты армированной прутом из жаропрочной стали 12Х18Н10; - снижение деформации конструкции плит и уменьшение статического напряжения при эксплуатации; - не критичны к циклам: нагрев ― охлаждение; - количество термосмен составляет 1000-2000 без видимых изменений качества плит. Плиты марки ЭКО ПКВТ GIRT подразделяются по температуре применения, плотности и дополняются цифрами обозначающими температуру применения и кажущуюся плотность: - классификационную температуру 1300°С, 1430°С - кажущуюся плотность 300 кг/м3, 400 кг/м3, 500 кг/м3 - длину 1200 мм - ширину 1000 мм - толщину 40,45,50,55,60,65,70,80,90, 100 мм По согласованию с заказчиком возможно производство плит дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |

| 4. Плиты шамотно-волокнистые ШВП ТУ 1593-004-38891912-2014 |  |
| --- | --- |
|  | Сфера применения: предназначены для применения в качестве рабочего (обращенного непосредственно в печное пространство) слоя футеровок в: - газовых печах для термообработки изделий; - печах с выкатными подами; - колпаковых печах; - печах с внешней механизацией; - проходных печах; - ямных печах; - электропечах сопротивления для термообработки изделий; - печах (типа СДО) с выкатными подами, с расположением электронагревателей на стенах и своде; - шахтных печах (типа СШО) с расположением нагревателей на стенах; - нагревательных печах; - трубчатых подогревателях различного назначения; - туннельных печах для обжига кирпича, керамических дренажных труб и др.; - конвейерных печах для обжига эмалированных изделий; - паровых котлов средней производительности типа ДКВР; - водонагревательных котлов средней производительности. Основные свойства: - температура эксплуатации 1300°С - скорость движения потока теплоносителя до 60 м/с - низкая теплопроводность; - количество термосмен составляет 1000-2000 без видимых изменений качества плит. Плиты изготавливаются из муллитокремнеземистой ваты и шамотно-глиняной связки путем формования с вакуумированием гидромассы и последующей сушкой. Пример условного обозначения при заказе шамотно-волокнистых плит марки ШВП-350; -450; -500; -550. По согласованию с заказчиком возможно производство плит дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |
| 5. Блок огнеупорный теплоизоляционный марки GIRT-1300 ТУ 1593-001-38891912-013 патент № 137354 |  |
|  | Производятся на основе огнеупорных теплоизоляционных плит марки ЭКО ПКВТ GIRT. Сфера применения: используются в различных отраслях промышленности для футеровки рабочего слоя: - газовых и электрических печей всех типов (колпаковых, обжиговых, термических, плавильных); - миксеров для доводки металла; - термошкафов; - котлов; - регенераторов с рабочей температурой до 1430°С и скоростью давления потока газов теплоносителя до 40 м/с (при покрытии защитным пропитывающим составом марки WASPER 12b до 60м/с). Преимущества: - жесткие, легкие блоки; - быстрая установка; - высокая жаростойкость в агрессивной среде; - низкая теплопроводность; - устойчивость к механическим повреждениям; - высокая устойчивость к термоударам; - снижение веса футеровки в 20 раз (плотность кирпича 2000 кг/м3, плотность модуля 300 кг/м3, ширина кирпичной футеровки 700-600 мм, ширина модульной футеровки до 300-350 мм); - не смачиваются большинством расплавленных металлов, включая алюминий. Блоки марки GIRT 1300 подразделяются по температуре применения, плотности и дополняются цифрами обозначающими температуру применения и кажущуюся плотность: - классификационную температуру 1300°С, 1430°С - кажущуюся плотность 300 кг/м3, 400 кг/м3, 500 кг/м3 - крепление модульных блоков футеровки производится на анкера, выполненные из жаропрочной стали 12Х18Н10Т, Х20Н80; - тип крепления блока зависит от выбора схемы крепления к каркасу теплового агрегата. По согласованию с заказчиком возможно производство блоков дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |

| 6. Изделия формованные огнеупорные теплоизоляционные марки МКОФИ-GIRT ТУ 1593-007-38891912-2015 |  |
| --- | --- |
|  | «МКОФИ-GIRT 1300 », «МКОФИ-GIRT 1430» - муллитокремнеземистые огнеупорные формованные изделия изготавливаются на основе керамических волокон по ГОСТ 23619-79 с применением огнеупорного высокотемпературного связующего материала методом вакуумного формирования. Сфера применения: используются в качестве современной высокотемпературной теплоизоляции в металлургической, газовой, нефтяной, химической и др. отраслях промышленности: - в качестве футеровки линейной оснастки в литейной и кузнечной промышленности; - в качестве футеровки газоходов и дымоходов; - в качестве приемной чаши, воротника; - в качестве горелочных стаканов, втулок, чехлов термопар; - в качестве держателей горелок печей риформинга. Преимущества: - высокие эксплуатационные качества; - высокие теплоизоляционные качества (рабочая температура 1300°С - 1430°С); - увеличение срока службы металлоконструкций, защищаемых приборов и агрегатов; - высокая термостабильность; - высокая устойчивость к термоударам; - низкая теплопроводность; - облегченная теплоизоляция, теплоизоляция сложных поверхностей, открытый контакт с огнем; - не содержит асбеста, не выделяет токсичных веществ при нагреве. Температура кратковременного применения до 1450°С. По согласованию с заказчиком возможно производство изделий дополнительных габаритных размеров и модификаций. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |
| 7. Мат-одеяло огнеупорный теплоизоляционный высокотемпературный марки МТПКВ ТУ 5767-002-38891912-2014 |  |
|  | Сфера применения: - используются в качестве теплоизоляции котлов, сварочных швов для устранения напряжений, трубопроводных сетей, свода стекловаренных печей в атомной промышленности, газовых и паровых турбин, различных технологических кабин операторов на раскатных станах, шкафов, сборок и т.п.; - в качестве футеровки колпаковых, промышленных печей для сушки и обжига, дымоходов, воздуховодов, дымовых труб, стен и сводов туннельных и кольцевых печей в керамической промышленности, крышек шахтных печей, стен и сводов нагревательных, термических печей, печей отжига и закалки, крышек низкотемпературных стендов разогрева промковшей, крышек сталь-ковшей, плавильных печей; - в качестве уплотнителя двери печи; - в качестве тепловых барьеров в автомобильной промышленности; - для заполнения компенсационных швов в кладке; - в качестве теплоизоляционного слоя в тепловых агрегатах с классификационной температурой 1260°С и 1430°С. Основные свойства: - высокая огнестойкость; - высокая термостойкость - до 1300°С; - эластичность; - устойчивость к воздействию влаги, коррозии, перепадам температуры от -100°С до 1300°С; - не токсичен; - пожаробезопасен; - благодаря особому способу производства, при котором армирование происходит самими волокнами, мат имеет высокую механическую прочность; - в процессе производства маты подвергаются термической обработке при температуре 700°С, поэтому готовые изделия не содержат органических связующих элементов, не дымят, не выделяют вредных веществ и запахов, не подвергаются дополнительной усадке. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |

| 8. Войлок муллитокремнеземистый МКРР-130 ГОСТ 23619-79 |  |
| --- | --- |
|  | Вата муллитокремнеземистая МКРР-130, МКРХ-150, МКРВ-200, МКРВХ-250 — эффективный теплоизоляционный материала, который используется в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала, а также для изготовления плит, бумаги, различных формованных изделий и т.д. Изготавливается из оксидов алюминия и кремния с последующим образованием волокон методом раздува. Имеет форму полотна, скрученного в рулон. Для повышения температуры применения могут вводиться оксиды хрома. Волокна устойчивы к воздействию температуры в окислительной и нейтральной средах. В восстановительной среде теплоизоляционные свойства снижаются. Вата МКРР-130 устойчива к вибрациям и деформации, имеет хорошую звукоизоляцию. Сфера применения: - используется для изготовления плит, бумаги, вакуумформованных изделий, тормозных колодок, при производстве уплотнительных вставок вакуумформованием, используемых в защитных трубах и погружных стаканах в конвертерном производстве стали, при производстве измельченного волокна, используемого для теплоизоляционных засыпок и других изделий; - для изоляции сводов и стен различного вида печей; - для заполнения температурных и компенсационных швов печей, газовых горелок и печных вагонеток. Преимущества: - высокая огнестойкость; - высокая термостойкость - до 1300°С; - низкая теплопроводность и незначительная аккумуляция тепла при низкой массе волокнистого материала; - устойчивость к расплавам цветных металлов; - волокно не смачивается жидким алюминием, цинком, магнием и их сплавами; - устойчивость к вибрациям и деформациям; - стойкость к термоударам; - высокие электроизоляционные показатели, мало изменяющиеся с повышением температуры до 700-800°С; - устойчивость к щелочам (кроме концентрированных), а также к большинству других химических веществ. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |
| 9. Пропитывающий состав алюмосиликатный огнеупорный марки WASPER 12b ТУ 1526-005-38891912-2015 |  |
|  | Сфера применения: - в качестве отвердителя для укрепление стенок рабочей поверхности, увеличения плотности огнеупорных материалов: керамо-волокнистых изделий, муллитокремнеземистых огнеупорных плит, модулей, плит ППЖ, базальтового волокна; - в качестве огнеупорного защитного покрытия на основе неорганических связующих и огнеупорных наполнителей; - для увеличения сопротивления к механическому истиранию и эрозии газовых протоков; - для предотвращения осыпания рулонного материала на трубопроводах, на тепловых ТЭС и АЭС; - для обмуровки трубопроводов, паропроводов, котлов; - при пропитывании мата теплоизоляционного марки МТПКВ пропитывающим составом марки WASPER 12b в последствии готовая теплоизоляция без дополнительных креплений и покрытий. Такой видтеплоизоляции широко используется: - на труднодоступных, изогнутых участках, в местах выхода труб, отводов, креплений, и т.д.; - в местах, где требуется высокая стойкость к эрозии, вызванной высокими скоростями газов (в районе горелочных блоков в печах, дымоходах, и т.д.); - в контакте с расплавленными цветными металлами. Основные свойства: - высокая огнестойкость; - высокая термостойкость - до 1550°С; - устойчивость к воздействию влаги, коррозии, перепадам температуры от -100°С до 1550°С; - обладает адгезией почти ко всем материалам: сталь (за исключением нержавеющей), бетон, огнеупорный кирпич, термостойкая керамика, стекло и т.п.; - не токсичен; - пожаро- и взрывобезопасен. Материал фасуется от 3 кг до 30 кг. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |

| 10. Клей алюмосиликатный огнеупорный высокотемпературный марки АНКЕР-1600 ТУ 1526-006-38891912-2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сфера применения: - используется для герметизации термических швов оборудования, нагревательных, обжиговых, шахтных, туннельных, кольцевых печей, в металлургии, машиностроении, химической, нефтеперерабатывающей, стекольной и фарфорофаянсовой промышленности; - в качестве огнеупорного кладочного раствора; - в качестве крепежа огнеупорных материалов к различным типам поверхностей: - для склеивания огнеупорных теплоизоляционных материалов с деревянной поверхностью, - промышленных стройматериалов; - промышленного оборудования; - трубопроводов на тепловых ТЭС и АЭС; - теплоизоляционных материалов между собой; - наклеивания огнеупорных теплоизоляционных материалов на металлические покрытия строительных конструкций с целью повышения огнестойкости и стойкости к газовым потокам более 65 м/с при температуре до 1600°С; - керамо-волокнистых изделий; - муллитокремнеземистых огнеупорных плит и плит ППЖ; - базальтового волокна; - огнеупорного кирпича; - термостойкой керамики, стекла и т.д. Основные свойства: - высокая огнестойкость; - высокая термостойкость - до 1600°С; - устойчивость к воздействию влаги, коррозии, перепадам температуры от -100°С до 1600°С; - обладает адгезией ко всем материалам (за исключением нержавеющей стали); - не токсичен; - пожаро- и взрывобезопасен. Материал фасуется от 3 кг до 50 кг. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |  |  |
| 11. Мертели шамотные МШ-28, 31, 36, 39 ГОСТ 6137-97 |  |  |  |
|  |  | Сфера применения: - строительство; - теплоизоляция; - огнезащита печей и воздуховодов. Основные свойства: - термостойкость; - химическая инертность; - не теряет прочность при высокотемпературных воздействиях - до 1750°C. ## Характеристики: - состоит из специальной глины и молотого шамотного порошка; - смеси присваивается марка в зависимости от количества содержащегося в ней оксида алюминия (чем выше этот показатель, тем большую температуру способен выдержать полученный раствор). Материал поставляется в виде мелкодисперсной серо-бурой смеси с величиной зерен до 2 мм. Сопутствующая документация по запросу. тел: +7 (800)775 52 39 e-mail: tk.girtab@yandex.ru |  |
| В рамках развития партнерских деловых отношений и ознакомления с нашей продукцией мы готовы выслать необходимую техническую документацию, образцы продукции, а также согласовать и организовать встречу специалистов нашего предприятия с целью обсуждения технических и коммерческих вопросов. |  |  |  |
| Юридический адрес: 614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Васнецова, д. 12 а Адрес для корреспонденции: 614112, РФ, г. Пермь, а/я 2 Бесплатный звонок: + 7(800)775-52-39 Прием заявок: +7(342)247-72-66 +7(342)271-30-88 +7(912)981-32-60 e-mail: tk.girtab@yandex.ru web-сайт: http://girtab.ru |  |  |  |